耐磨纸技术指标

1、耐磨纸技术参数

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | 原纸克重25±1 | 耐磨转数≥1500 |
|  |  | 原纸克重38±1 | 耐磨转数≥4000 |
|  |  | 原纸克重45±1 | 耐磨转数≥6000 |
| 2 | 规格 | 1255MM |  |
| 3 | 灰 份 % ≥ | 20 |  |
| 4 | 水 份 % ≥ | 4 |  |
| 5 | 吸水性 mm/10min ≥ | 25 |  |
| 6 | 平滑度 ≥ | 20 |  |
| 7 | 湿强度 N/15mm ≥ | 9 | (纵向)，试样浸水2~3S |
| 8 | 干强度 N/15mm ≥ | 30 |  |
| 9 | 湿断裂长 m ≥ | 400 |  |
| 10 | 渗透性 S ≥ | 15 |  |
| 11 | PH值 | 6-7 |  |
| 12 | 匀度 ≥ | 56 |  |
| 13 | 透明度 ≥ | 5 |  |

2、产品在达到上述技术参数的情况下必须满足如下方面：

（1）耐磨纸在使用过程中，保证不能因原纸问题造成贴面板干花、批次间色差以及耐污染差、污点等质量问题。

（2）耐磨原纸克重尽量执行下偏差且保证相应克重范围内的耐磨转数。

（3）其他未注明质量标准按国标执行。

寿光板材